广报中心网球场硅PU地面技术需求书

一、网球场硅PU地面性能特点

本工程采用硅PU地面应适用于网球场地，弹性好，耐磨防滑，一体成型，面层厚度均匀，耐老化，色彩鲜艳。本工程网球场硅PU面层基础为水泥混凝土基础。

二、质量标准

1、中华人民共和国国家标准《塑胶跑道》（GB/T14833-93），且必须满足国家现行硅PU球场相关规范和质量标准；

2、环保要求：网球场采用的硅PU材料应为环保水性材料，在烈日暴晒下应无明显异味,硅PU材料各顶指标均达到国家相关环保要求，并取得相关的环保证书，能够有效保障球员身体健康。

3、质量要求：硅PU球场颜色均匀，面层粗糙度适用于网球场地，面层无脱层和气泡现象。环保硅PU面层厚度要符合设计及有关规范、合同要求；表面平整度好，雨后无大面积积水现象；球场划线要求清晰不反光，平直圆滑无虚边；面层能形成一定厚度的硬质感层，耐磨耐刮。

三、施工材料

| 序号 | 材料名称 | 配比 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅PU底涂（水泥基础） | 单组份 | 基础为水泥混凝土 |
| 2 | 硅PU弹性料 | 单组份 | 绿色 环保型 |
| 3 | 硅PU界面剂 | 单组份 | 环保稀释剂 |
| 4 | 硅PU水性面漆 | 双组份 | 绿 蓝色 环保型 |
| 5 | 硅PU划线漆 | 双组份 | 白色 环保型 |
| 6 | 辅助材料 | 150目石英砂、环保稀释剂等 |

四、施工工艺流程

（一）、基础要求：

1、本工程硅PU运动地面的基础为水泥混凝土基础。

2、水泥混凝土基础要求平整、坚硬、表面粗糙、无返砂现象、不能出现断裂和细缝。

3、平整度的测量，用三米直尺于基础平面任意一点测量时无3mm以上的凹陷，或用1米直尺测量无1mm以上的凹陷为合格。

（二）、 基础的处理：

1、用专业铲削机或平板铲刀对原网球场面层PU进行铲除，确保铲除一次性见底，露出原有混凝土地面，场地铲除原有PU塑胶后，如还有塑胶残留在地面，用混凝土打磨机进行打磨，磨掉铲除后残留塑胶，使其平整度达到预期效果，打磨应平整，无打磨槽痕。

2、打磨完，冲洗场地，使场地地面保持清洁，待地面晾干后方可进行破损处修补找平及可进行下一道施工。

3、将干燥的伸缩缝内注入硅PU弹性料，将其补充平整。当伸缩缝如过宽、过深时，应按硅PU弹性料：石英砂=1：1的配比混合搅拌后进行填补。

（三）、滚涂防水底涂：

1、对于水泥混凝土基层，应用硅PU底涂进行封底处理，增强硅PU面层与基础的粘合力。

2、施工时，水泥混凝土层应基本呈干燥状态，含水率小于9%为宜，其简单测定方法是将面积为1m2、厚度为1.5～2.1mm 的橡胶板覆盖在基层面上，放置2～3 小时，如覆盖的地面表面无水印，紧贴地面一侧的橡胶板又无凝结水印，根据经验说明其含水率已小于9%，符合施工要求。

3、滚涂底涂，将硅PU底涂倒入事先准备好的桶中，若过稠，可用稀释剂稀释。此工序目的是隔断基层潮气，防止硅PU弹性层起鼓脱落；加固基层，提高硅PU弹性层与地面的粘结强度，防止面层出现针气孔等缺陷。

4、滚涂施工：小面积的施工可用油漆刷蘸底涂在阴阳角、管子根部等复杂部位均匀涂布一遍，再用长把滚刷进行大面积施工。滚涂要均匀，不得过厚或过薄，更不允许露底。一般滚涂以0.15kg/㎡～0.25kg/㎡为宜。底涂施工完后要干燥固化后12小时以上，才能进行下一道工序的施工。

（四）、硅PU球场弹性层施工：

硅PU球场场地施工注意事项：

1、将硅PU弹性料再加上5-8%的环保稀释剂，混合搅拌均匀后，用刮耙或镘刀涂于基础面上，第一遍做薄一点，每一遍施工厚度不超过2mm,定好一组材料应该摊铺的面积。找平层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处再修补平整，表面若有粒状杂物或堆积处需用磨机或其它工具修整平后才能进行加强层施工。

2、在施工过程中若有杂物混入或刮涂有不平整处需修整平滑后才能进行面漆层施工。涂刮时注意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需加稀释剂调节稠度，以保证硅PU球场材料表面流平。若气温较低（<10℃）及湿度较低（<50%），其实际固化时间会有所延后。

（五）、滚涂水性面漆：

1、将水性面漆与固化剂按配比搅拌均匀，加适量水和150目石英砂，搅拌均匀后滚涂于硅PU表面上。

2、水性面漆滚涂一定要均匀，仔细观察胶面，不能漏底。硅PU面漆滚涂两道，使地面防尘防水，耐磨耐腐蚀、易清洁，完工后的整个地面颜色均一，无空鼓起泡；

3、滚涂完毕后，要留专人看管对场地进行保护，不能让闲杂人员在球场面上行走，谨防留有鞋印，破坏外观质量。

五、工艺线的测量、喷划：

1、由专业技术人员对场地进行测量，所使用的测量仪器、钢卷尺等都需经过国家级检测部门检测合格的方可使用，准确计算温改、尺改，确保测量的准确性，各标志线的位置距终点线的距离长度不允许出现负差，正差定小于1/10000。

2、硬度标准为邵A45-60。

3、横向坡度不大于1/100，纵向坡度不大于1/1000。

4、将测量准确的标点用大头针做好标记，每个点位之间的距离不超过1米。用胶带将需划线两边粘住，然后用毛刷均匀地将划线漆刷于表面上，应保证所刷工艺线的色泽均匀、饱和，厚度一致，工艺线无虚边，无锯齿现象。

5、其它检验标准参照国标GB/T14833-93。

六、注意事项：

1、所有开封过但未用完的材料必须即时密封好。

2、调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。

3、施工整个过程每一道工序施工前必须保持表面清洁。

4、施工场地必须保证良好的通风效果。

5、场地铺设后需保养5天以上才能投入使用。

6、现场施工某些细节需按现场情况妥善处理。

七、施工工艺图解

| 网球场硅PU地面构造做法图 | 施工现场实图 |
| --- | --- |
| ---------------------------划线漆涂刷两层 -----------------------球场做硅PU水性面漆滚涂及分色处理 -------------------球场做硅PU界面剂 ---------------球场做硅PU弹性层摊铺 -----------水泥混凝土基础做滚涂硅PU底涂处理 -------修补原基础缺陷部分 ---球场基础表面清洁或酸洗 |  |

完成效果图